附件2

2014年成都市家具产品监督抽查不合格名单

| 序号 | 受检单位 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 地区 | 生产日期 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都观庄家俱有限公司 | 床 | 9807 | 观庄 | 双流 | 20131019 | 甲醛释放量：≤1.5mg/L | 2.8mg/L |
| 2 | 郫县青清家具厂 | 床头柜 | 480×395×485（mm） | 巨作家私 | 郫县 | 20140118 | 柜类稳定性:垂直加载:门100N,抽屉150N;水平加载力:搁板50N。试验后应无倾翻现象 | 倾翻 |
| 3 | 成都助邦进出口贸易有限公司 | 床头柜 | 550×460×600（mm） | ---- | 温江 | 20140306 | 耐香烟灼烧:应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡现象 | 不符合要求 |
| 4 | 成都市筑家家居有限责任公司 | 床头柜 | CC-05 | 筑家 | 新都 | 201403 | 柜类稳定性:垂直加载:门100N,抽屉150N;水平加载力:搁板50N。试验后应无倾翻现象 | 倾翻 |
| 5 | 成都市九艺家私有限公司 | 茶几 | A116 1200×605×415（mm） | 九艺 | 青白江 | 20140314 | 甲醛释放量:≤1.5mg/L | 2.8mg/L |
| 6 | 四川黎森装饰工程有限公司 | 床头柜 | G01 | 米兰文春 | 彭州 | 20140316 | 柜类稳定性:垂直加载:门100N,抽屉150N;水平加载力:搁板50N。试验后应无倾翻现象 | 倾翻 |
| 7 | 深圳柏爵阁家具有限公司 | 床头柜 | 681 | 柏爵阁 | 彭州 | 201403 | 甲醛释放量:≤1.5mg/L | 4.9mg/L |
| 8 | 新都区佐洋家具厂 | 电视柜 | 9015 | 佐洋 | 彭州 | 201402 | 甲醛释放量:≤1.5mg/L | 2.2mg/L |
| 9 | 崇州市崇阳嘉美亿家私厂 | 电视柜 | M1701 | 嘉美亿 | 崇州 | 20140314 | 甲醛释放量:≤1.5mg/L | 2.4mg/L |
| 10 | 成都市万年红木业有限公司 | 软体家具沙发 | A20 单人 | ---- | 大邑县 | 2014-03-26 | 木制件:应符合标准要求 | 内部用料有树皮 |
|  |  |  |  |  |  |  | 金属件：各种管材或异型管材,其受力部件的管壁厚度应≥1.2mm | 0.5mm |
| 11 | 高新区博尔纳斯沙发厂 | 沙发 | 6132 | 博尔纳斯 | 高新区 | Mar-14 | 木制件:应符合标准要求 | 内部木制件中带有树皮 |