附件

商品抽查检验质量不合格且按照标称地址无法与生产企业取得联系商品名单

商品类别：床上用品

| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 综合判定 | 主要不合格 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红海星辰21支全棉活性加厚磨毛四件套 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 尚朵 | 上海思绎家纺有限公司 | 被套200×230cm床单245×250cm枕套48×74cm×2 | ---/SR13152 | 不合格 | 使用说明、pH值、纤维含量 | 按商品上标称地址、联系方式无法联系标称生产企业 |
| 2 | 莱茵蓝岛全棉斜纹喷气环保印染四件套 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 尚朵 | 上海思绎家纺有限公司 | 被套200×230床单230×250枕套48×74cm | ---/+j12209 | 不合格 | 使用说明、耐摩擦色牢度 |  |

商品类别：日用陶瓷

| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 综合判定 | 主要不合格 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红玫瑰餐具套装 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 洁雅杰 | 广东省潮州市枫溪区景煌陶瓷制作厂 | 16头 | / | 不合格 | 铅溶出量 | 按商品上标称地址、联系方式无法联系标称生产企业 |