2012～2017年电线电缆类产品质量省级监督抽查

连续合格产品及生产企业（红榜）

| 序号 | 生产企业所在地 | 生产企业 名称 | 抽查产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 抽查结果 | 承检机构 | 抽查 年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市 | 成都川缆电缆有限公司 | 电力电缆 | 川缆 | VLV-0.6/1 4x35 | 2012-02-12 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2012 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 |  | YJV 0.6/1 5x6 | 2013-01-06 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | ---- | YJV 0.6/1kV 3x6 | 2014-02-12 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | ---- | KVV 450/750V 3x2.5 | 2014-09-22 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘电线 | ---- | BLV 450/750V 1x6,60227IEC01（BV）450/750V 1×4 | 2014-09-21,2014-10-12 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 川缆电缆 | YJV 0.6/1kV 5x16 | 2015-01-09 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 川缆电缆 | KVV 450/750V 7x1.5 | 2015-01-05 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | ---- | 60227IEC01（BV）450/750V 1×1.5,60227IEC53（RVV）300/500V 2×1 | 2015-07-07,2015-07-03 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | ---- | YJV 0.6/1kV 5x10 | 2016-1-12 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 图形商标 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2016-8-9 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 图案 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2017.04.26 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 川缆电缆 | JKLYJ 1kV 1×70 | 2016-12-20 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 图案 | KVV 450/750V 7×1.5 | 2017.04.26 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
| 2 | 成都市 | 成都科普尔电缆有限公司 | 控制电缆 | 科普尔 | KVV 450/750 4×1.5 | 2012-02-18 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2012 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 科普尔 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2013-05-20 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆、控制电缆 | 科普尔 | VV 0.6/1 4×16+1×10,KVV 450/750V 4×1.5 | 2013-01-17，2012-11-05 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 科普尔 | VV 0.6/1kV 4×16+1×10 | 2014-01-21 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 科普尔 | KVV 450/750V 4×1.5 | 2014-09-18 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘电线 | 科普尔 | BLV 450/750V 1×4,60227IEC01（BV）450/750V 1×4 | 2014-05-16,2014-9-20 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 科普尔 | JKLYJ 10kV 1×50 | 2014-06-30 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 科普尔 | VV 0.6/1kV 3×4 | 2015-01-08 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 科普尔 | KVV 450/750V 4×1.5 | 2015-01-10 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 科普尔 | VV 0.6/1kV 3×4 | 2016-1-5 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 科普尔 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×4 | 2016-6-15 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 科普尔 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2017-03-30 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 科普尔 | JKLYJ 10kV 1×50 | 2017-01-09 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 科普尔 | KVV 450/750V 4×1.5 | 2016-12-28 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
| 3 | 成都市 | 成都市川峰线缆有限公司 | 电力电缆 | 川峰 | VV22-0.6/1 5x4 | 2012-02-16 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2012 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 川峰 | 60227 IEC 01(BV) 450/750 1x2.5 | 2013-08-31 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 川峰 | VV22-0.6/1 5x4 | 2012-12-20 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 川峰 | YJV 0.6/1kV 4x4 | 2014-02-10 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 川峰 | KVV 450/750V 7x1.5 | 2014-09-28 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘电线 | 川峰 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5,RVS 300/300V 2x0.75 | 2014-09-25,2014-09-22 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 川峰 | JKLYJ 1kV 1x25 | 2014-07-10 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 川峰 | VV 0.6/1kV 4x2.5 | 2015-01-06 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 川峰 | JKLYJ 1kV 1x25 | 2015-01-07 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 川峰 | KVV 450/750V 7x1.5 | 2015-01-10 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 川峰 | VV 0.6/1kV 4x2.5 | 2016-1-9 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 川峰 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2016-7-19 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 川峰 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2017.04.04 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 川峰 | JKLYJ 1kV 1×25 | 2017-01-02 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 川峰 | KVV 450/750V 7×1.5 | 2017.03.21 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
| 4 | 成都市 | 成都市金顶电线电缆有限责任公司 | 电力电缆 |  | YJV 0.6/1 4x25+1x16 | 2012-02-08 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2012 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 好惠捷 | VV-0.6/1 5x2.5 | 2013-01-10 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 好惠捷 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1x2.5 | 2013-08-26 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 好惠捷 | YJV 0.6/1kV 4x25+1x16 | 2014-02-15 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 好惠捷 | KVV 450/750V 7x1.5 | 2014-10-29 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘电线 | 好惠捷 | BVVB 300/500V 2x2.5,60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2014-10-29 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 好惠捷 | JKLYJ 1kV 1x120 | 2014-07-29 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 好惠捷 | YJV 0.6/1kV 5x4 | 2015-01-16 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 好惠捷 | JKLYJ 1kV 1x120 | 2015-01-12 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 好惠捷 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5,BVVB 300/500V 2x2.5 | 2015-07-30, | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 图形商标 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×4 | 2016-7-5 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 图案 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×4 | 2017.05.03 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 图案 | KVV 450/750V 7×1.5 | 2017.04.28 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
| 5 | 成都市 | 成都营门电缆有限责任公司 | 电力电缆、控制电缆 | 光荣花 | KVV22 450/750V 7x2.5,VV22-0.6/1 3x25+1x16 | 2012-12-13 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 光荣花 | YJV 0.6/1kV 3x50+1x25 | 2014-02-20 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 图形商标 | KVV22 450/750V 7x2.5 | 2014-10-25 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1x70 | 2014-08-12 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 图形商标 | VV 0.6/1kV 4x25+1x16 | 2015-01-27 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 图形商标 | JKLYJ 10kV 1x240 | 2015-01-27 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 图形商标 | KVV22 450/750V 7x2.5 | 2015-01-27 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 3x50+1x25 | 2016-1-18 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 数字通信电缆 | 光荣花 | HSYVP-5e 4×2×0.52,HSYV-6 4×2×0.57 | 2017-05-07,2017-05-07 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
| 6 | 德阳市 | 德阳市旌东电缆厂 | 电力电缆 | 旌东 | VV-0.6/1 2x16 | 2012-03-06 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2012 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 旌东 | VV 0.6/1 1x10 | 2013-01-15 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 旌东 | VLV 0.6/1kV 1x10 | 2014-02-18 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘电线 | ---- | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2014-10-19 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 旌东 | VV 0.6/1kV 2x6 | 2015-01-05 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 |  | 60227IEC01(BV) 450/750V 1？1.5 |  | 合格 | 德阳市产品质量监督检验所 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 图形商标 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×1.5 | 2016-8-16 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | ---- | VLV 0.6/1kV 3×35+1×16 | 2017-01-04 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 旌东 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2017.05.02 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
| 7 | 绵阳市 | 绵阳市三正电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 明宝 | BLV 450/750 1x2.5 | 2013-06-12 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘电线 | 明宝 | BLV 450/750V 1x2.5 | 2014-10-13 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘电线 | ---- | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2014-10-20 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 明宝 | BLV 450/750V 1x6,BLVVB 300/500V 2x2.5 | 2015-8-5 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 图形商标 | BLV 450/750V 1x4 | 2016-5-28 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 图形商标 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×1.5 | 2017.03.15 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
| 8 | 绵阳市 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 电力电缆 | 九洲 | VV-0.6/1 1x6 | 2012-01-10 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2012 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 九洲 | VV 0.6/1 1x6 | 2013-01-18 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 九洲 | BLV 450/750 1x2.5 | 2013-08-29 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 图形商标 | VV 0.6/1kV 1x6 | 2014-02-16 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 不可拆线插头 | 九洲 | JZ2P-A 6A 250V～,JZ3P 10A 250V～ | 2014-05-15 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 不可拆线插头 | ---- | JZ3P 10A 250V～(配：60227IEC53 3×1.0mm） | 2015-05-01 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 不可拆线插头 | 九洲 | JZ2P-A 6A 250V～(配：60227IEC52 2×0.75mm） | 2015-05-01 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 图形商标 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2016-5-10 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 家用和类似用途插头插座 |  | RVV 2×0.75平方毫米,3×0.75平方毫米 10A 250V |  | 合格 | 四川省电器安全质量监督检验中心 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 图形商标 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2017.01.10 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 图形商标 | KVV 450/750V 2×1.5 | 2017.02.10 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
| 9 | 乐山市 | 四川明星电缆股份有限公司 | 电线电缆 |  | 100m |  | 合格 | 乐山市计量测试所 | 2012 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 |  | 60227 IEC 01(BV) 450/750 1x2.5 | 2013-07-14 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | ---- | YJV 0.6/1kV 2x4,VV 0.6/1kV 3x4 | 2014-01-10，2013-12-03 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 图形商标 | YJV22 0.6/1kV 3x4 | 2014-11-27 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 图形商标 | KVV 450/750V 2x1.0 | 2014-11-17 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 图形商标 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×1.5 | 2016-7-20 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 鑫耘 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2017.04.18 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
| 10 | 资阳市 | 四川省资阳发盈实业有限公司 | 电线电缆 |  | 聚氯乙烯绝缘电线BLVVB(100m),聚氯乙烯绝缘电线BVR(100m),聚氯乙烯绝缘电线BLV (100m) |  | 合格 | 四川省资阳计量监督检定测试所 | 2012 | 省抽 |
|  |  |  | 开关、插座、移动插座 | 发盈 | H6/10US 10A250V～,H61/1 10A250V～ |  | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2012 | 省抽 |
|  |  |  | 电缆料 |  | J-70 黄色,JR-70 蓝色,HR-70 白色,H-70 白色 | 13-11-4,13-11-5,13-11-6,13-11-3 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 发盈 | 60227 IEC 01(BV) 450/750 1x2.5 | 2013-07-23 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 电缆料 | ---- | J-70 红,H-70 白色, J-70 蓝色,J-70 黄色 | 2014-10-15，2014-10-16 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘电线 | 图形商标 | BVR 450/750V 1x2.5,BVR 450/750V 1×4 | 2014-10-16,2014-10-23 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 发盈 | BVR 450/750V 1x4,60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2015-08-06,2015-04-06 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 发盈 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2016-4-8 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 家用和类似用途插头插座 |  | 10A 250V |  | 合格 | 四川省电器安全质量监督检验中心 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 发盈 | BLV 450/750V 1×2.5 | 2017-05-22 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
|  |  |  | 开关、插座 | 发盈 | F2-1 10AX 250V～,F10US 10A 250V～ | 2017-01-11,2017-01-11 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
| 11 | 成都市 | 四川天府电缆有限公司 | 电力电缆、控制电缆 | 天府 | VLV-0.6/1 4x16 | 2012-02-01 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2012 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 天府 | 60227 IEC 01(BV) 450/750 1x1.5 | 2013-06-25 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 天府 | VLV 0.6/1 4x16 | 2012-12-21 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 天府 | VV 0.6/1kV 4x10 | 2014-01-16 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 天府 | KVV 450/750V 7x1.5 | 2014-10-29 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 天府 | JKLYJ 1kV 1x16 | 2014-08-03 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 天府 | VLV 0.6/1kV 4x16 | 2015-01-09 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 天府 | JKLYJ 1kV 1x16 | 2015-01-09 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 天府 | KVV 450/750V 7x1.5 | 2015-01-09 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 天府 | VLV 0.6/1kV 4x16 | 2015-12-30 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 天府 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2016-8-3 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 天府 | VLV 0.6/1kV 4×16 | 2017-01-09 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 天府 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2017-05-05 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
| 12 | 德阳市 | 四川鑫川缆线制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 新川牌 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1x2.5 | 2013-09-01 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘电线 | 新川牌 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2014-10-22 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 新川牌 | VLV 0.6/1kV 3x35+1x16 | 2015-01-12 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 新川牌 | KVV 450/750V 2x1.5 | 2015-01-22 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 新川峰 | BVVB 300/500V 2x1.5 | 2015-06-29 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 新川牌 | VLV 0.6/1kV 4x16+1x10 | 2016-1-19 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 新川牌 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2016-8-3 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 新川牌 | VLV 0.6/1kV 3×35+1×16 | 2017-01-10 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 新川牌 | JKLYJ 10kV 1×120 | 2017-01-10 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 新川 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2017.04.19 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
| 13 | 成都市 | 成都德源电缆有限公司 | 电力电缆、控制电缆 |  | VV22-0.6/1 3x4+1x2.5,KVV22 450/750V 5x1.5 | 2013-01-09，2013-01-08 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2013 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 4x50+1x25 | 2014-02-19 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 图形商标 | KVV22 450/750V 5x2.5 | 2014-09-19 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 聚氯乙烯绝缘电线 | 图形商标（德源电缆） | 60227IEC01（BV）450/750V 1×6,60227IEC53（RVV）300/500V 2×1.5 | 2014-09-28,2014-09-22 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 图形商标 | JKLYJ 1kV 1x95 | 2014-07-05 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2014 | 省抽 |
|  |  |  | 电力电缆 | 图形商标 | VV22 0.6/1kV 3x4+1x2.5 | 2015-01-15 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 架空绝缘电缆 | 图形商标 | JKLYJ 1kV 1x95 | 2014-12-24 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 图形商标 | KVV22 450/750V 5x2.5 | 2015-01-11 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2015 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 德源电缆 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5 | 2016-7-18 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2016 | 省抽 |
|  |  |  | 电线电缆 | 德源电缆 | 60227IEC01（BV）450/750V 1×2.5,BVVB 300/500V 2×2.5 | 2017-04-13,2017-02-10 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |
|  |  |  | 控制电缆 | 德源电缆 | KVV22 450/750V 5×2.5 | 2017-02-26 | 合格 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 2017 | 省抽 |