四川省内墙乳胶漆

质量对标提升先进指标体系

1 范围

本体系的目的是建立四川省内墙乳胶漆质量对标提升先进指标，确定内墙乳胶漆质量对标提升的检验项目、先进指标值及检验方法等。

本体系适用于符合标准GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》相关要求的内墙乳胶漆。

本体系不适用于儿童房装饰用内墙涂料。

2 规范性引用文件

GB 18581-2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量

GB/T 3186-2006 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 6750-2007 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9754-2007 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定

GB/T 9756-2009 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 23986-2009 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法

GB/T 23990-2009 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法

GB/T 23994-2009与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限

GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 30646-2014 涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法

GB/T 30647-2014 涂料中有害元素总含量的测定

GB/T 34676-2017 儿童房装饰用内墙涂料

GB/T 34683-2017水性涂料中甲醛含量的测定 高效液相色谱法

GB/T 35602-2017 绿色产品评价 涂料

HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料

SN/T 4488-2016 进出口纺织品 异噻唑啉酮类抗菌剂的测定 高效液相色谱法

REACH法规（EC）No.1907/2006  REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency（欧盟化学品的注册、评估、授权和限制法规）

2004/42/EC指令 DIRECTIVE 2004/42/CE OF THE EUROPEAN PAELIAMENT AND OF THE COUNCIL on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC（欧洲议会和欧盟理事会关于限制某些涂料和清漆使用有机溶剂产生的以及汽车修补涂料产生的挥发性有机化合物的排放和关于对第1999/13/EC号指令进行修改的指令）

EU/EC 2009/48/EC  DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the safety of toys（欧洲议会和理事会关于玩具安全的指令）

RoHS/2011/65/EU  Restriction of Hazardous Substances（关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质的欧洲议会和理事会指令）

DIN EN 71-9-2007  Safety of toys - Part 9: Organic chemical compounds - Requirements（玩具安全- 9部分：有机化合物-要求）

EU/EC 2005/84/EC  DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending for the 22nd time Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phthalates in toys and childcare articles) (Amended by 2005/89/EC)【欧洲议会和理事会第二十二次理事会指令，修订欧洲议会第76/769/EEC号指令关于有关限制某些危险物质和制剂销售和使用的成员国的法律、法规和行政规定的理事会指令（玩具和育儿用品中的邻苯二甲酸酯）（2005/89／EC修订）】

EU/EC 2009/544/EC  COMMISSION DECISION establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes（建立社区生态标签对室内油漆和清漆的生态标准委员会决定）

EU/EC 76/769/EEC  Council Directive on the Approximation of the Laws, Regulations and Administrative Provisions of the Member States Relating to Restrictions on the Marketing and Use of Certain Dangerous Substances and Preparations（关于有关限制某些危险物质和制剂销售和使用的成员国的法律、法规和行政规定的理事会指令）

CPSIA/H.R.4040  Consumer Product Safety Improvement Act（美国消费品安全改进法案）

GS-11  GREEN SEAL™ STANDARD FOR PAINTS AND COATINGS（美国油漆涂料绿色标志环境标准）

3 先进指标体系

内墙乳胶漆应满足GB/T 9756-2009和GB 18582-2008标准要求，关键指标值应同时满足表1要求。

表1先进指标要求

| 序号 | 检测项目 |  |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  | 光泽（60°）≤10单位值 | ≤10g/L |
|  |  |  | 光泽（60°）＞10单位值 | ≤50g/L |
| 2 | 游离甲醛含量（高效液相色谱法） |  |  | ≤5mg/kg |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量总和 |  |  | ≤50mg/kg |
| 4 | 重金属元素含量 | 铅（Pb） |  | ≤20mg/kg |
|  |  | 镉（Cd） |  | ≤20mg/kg |
|  |  | 铬（Cr） |  | ≤20mg/kg |
|  |  | 汞（Hg） |  | ≤20mg/kg |
|  |  | 砷（As） |  | ≤20mg/kg |
|  |  | 硒（Se） |  | ≤20mg/kg |
|  |  | 锑（Sb） |  | ≤20mg/kg |
|  |  | 钴（Co） |  | ≤20mg/kg |
|  |  | 钡（Ba） |  | ≤100mg/kg |
| 5 | 乙二醇醚及其酯类的总量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯、乙二醇丁醚） |  |  | ≤100mg/kg |
| 6 | 邻苯二甲酸酯含量 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） |  | ≤100mg/kg |
|  |  | 邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP） |  | ≤100mg/kg |
|  |  | 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） |  | ≤100mg/kg |
|  |  | 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP） |  | ≤100mg/kg |
|  |  | 邻苯二甲酸二异葵酯（DIDP） |  | ≤100mg/kg |
|  |  | 邻苯二甲酸（2-乙基已基）酯（DEHP） |  | ≤100mg/kg |
|  |  | 邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP） |  | ≤100mg/kg |
|  |  | 邻苯二甲酸二环已酯（DCHP） |  | ≤100mg/kg |
|  |  | 邻苯二甲酸二异庚酯（DIHP） |  | ≤100mg/kg |
|  |  | 邻苯二甲酸二异戊酯（DIPP） |  | ≤100mg/kg |
|  |  | 邻苯二甲酸二正己酯（DNHP） |  | ≤100mg/kg |
|  |  | 邻苯二甲酸二正戊酯（DPP） |  | ≤100mg/kg |
|  |  | 邻苯二甲酸二甲氧乙酯（DMEP） |  | ≤100mg/kg |
| 7 | 异噻唑啉酮含量 | 氯甲基异噻唑啉酮/甲基异噻唑啉酮（3/1）【CMI/MI(3/1)】 |  | ≤15mg/kg |
|  |  | 辛基异噻唑啉酮（OIT） |  | ≤500mg/kg |
|  |  | 苯并异噻唑啉酮（BIT） |  | ≤500mg/kg |
|  |  | 甲基异噻唑啉酮（MI） |  | ≤200mg/kg |
|  |  | 双氯辛基异噻唑啉酮（DCOIT） |  | ≤500mg/kg |
|  |  | 异噻唑啉酮总和 |  | ≤750mg/kg |
| 注：所有项目均不考虑稀释配比。 |  |  |  |  |

4 检验方法

检验方法按表2的规定执行。

表2检验方法

| 序号 | 检测项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | 光泽（60°）≤10单位值 | GB/T 23986-2009 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法 |
|  |  | 光泽（60°）＞10单位值 |  |
| 2 | 游离甲醛（高效液相色谱法） |  | GB/T 34683-2017水性涂料中甲醛含量的测定 高效液相色谱法 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量总和 |  | GB/T 23990-2009 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 |
| 4 | 重金属元素含量 | 铅（Pb） | GB/T 30647-2014 涂料中有害元素总含量的测定 （其他元素） |
|  |  | 镉（Cd） |  |
|  |  | 铬（Cr） |  |
|  |  | 汞（Hg） |  |
|  |  | 砷（As） |  |
|  |  | 硒（Se） |  |
|  |  | 锑（Sb） |  |
|  |  | 钴（Co） |  |
|  |  | 钡（Ba） | GB/T 23994-2009与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限（钡） |
| 5 | 乙二醇醚及其酯类的总量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯、乙二醇丁醚） |  | GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量 附录A |
| 6 | 邻苯二甲酸酯含量 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） | GB/T 30646-2014 涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法 |
|  |  | 邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP） |  |
|  |  | 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） |  |
|  |  | 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP） |  |
|  |  | 邻苯二甲酸二异葵酯（DIDP） |  |
|  |  | 邻苯二甲酸（2-乙基已基）酯（DEHP） |  |
|  |  | 邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP） |  |
|  |  | 邻苯二甲酸二环已酯（DCHP） |  |
|  |  | 邻苯二甲酸二异庚酯（DIHP） |  |
|  |  | 邻苯二甲酸二异戊酯（DIPP） |  |
|  |  | 邻苯二甲酸二正己酯（DNHP） |  |
|  |  | 邻苯二甲酸二正戊酯（DPP） |  |
|  |  | 邻苯二甲酸二甲氧乙酯（DMEP） |  |
| 7 | 异噻唑啉酮含量 | 氯甲基异噻唑啉酮/甲基异噻唑啉酮（3/1）【CMI/MI(3/1)】 | SN/T 4488-2016 进出口纺织品 异噻唑啉酮类抗菌剂的测定 高效液相色谱法 |
|  |  | 辛基异噻唑啉酮（OIT） |  |
|  |  | 苯并异噻唑啉酮（BIT） |  |
|  |  | 甲基异噻唑啉酮（MI） |  |
|  |  | 双氯辛基异噻唑啉酮（DCOIT） |  |
|  |  | 异噻唑啉酮总和 |  |
| 注：所有项目均不考虑稀释配比。 |  |  |  |