附件2

建材产品专项监督抽查不合格企业名单

| 序号 | 生产单位 | 样品名称 | 标准要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市日辉金属制品有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | 抗拉强度：≥550MPa | 4#:540MPa |
| 2 | 成都灯塔富林工贸有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | 伸长率:≥8.0% | 1#:7.5% 4#:7.0% |
|  |  |  | 强屈比:≥1.03 | 1#1.02 |
| 3 | 成都威力达金属制品有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | 横肋中点高:0.46(-0.05,+0.10)mm | 1#:0.22mm 2#:0.25mm 3#:0.30mm 4#:0.26mm 5#:0.20mm |
|  |  |  | 表面标志:应符合GB 13788-2008标准中第9.2条的规定 | 不符合 |
| 4 | 成都康伟塑胶有限公司 | 电工塑料套管 | 抗压性能: 载荷1min时,外径变化率≤25% | 65% |
|  |  |  | 卸荷1min时,外径变化率≤10% | 35% |
| 5 | 龙泉驿区十陵街办天盛塑胶型材厂 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 主型材的落锤冲击:可视面上破裂的试样数:≤1个 | 7个 |
|  |  |  | 拉伸冲击强度：≥600kJ/m | 137kJ/m |