附件：

四川省2014年第三批审查符合建筑门窗节能性能标识要求的产品

1.四川良木道门窗型材有限公司

（1）产品名称：68系列铝木复合内平开窗

产品型号：KND68

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+12A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 36 | 0.34 | 2.4 | 1.1 | 0.7 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 53 | 0.57 | 2.8 |  |  |
| 注：1、框材：铝合金表面粉末喷涂/木型材水性漆喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25），截面高度14.8mm； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：65系列铝木复合内平开窗

产品型号：TND65

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+12A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 36 | 0.34 | 2.5 | 1.1 | 0.9 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 53 | 0.57 | 2.9 |  |  |
| 注：1、框材：铝合金表面粉末喷涂/木型材水性漆喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25），截面高度14.8mm； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

2.千业集团有限公司

（1）产品名称：55系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：55铝合金-1

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃(TRE48)(室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 29 | 0.28 | 2.7 | 1.1 | 0.7 |
| 6mm普通透明玻璃 (室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 57 | 0.60 | 3.2 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃(室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 58 | 0.63 | 3.2 |  |  |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25），截面高度14.8mm I型； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：60系列

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃(TRE48)(室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 28 | 0.26 | 2.1 | 1.2 | 1.3 |
| 6mm普通透明玻璃 (室外侧+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 53 | 0.57 | 2.6 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃(室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.60 | 2.6 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

3.四川千艺建筑节能门窗有限公司

（1）产品名称：52系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：GR52系列

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mmLow-E玻璃(PLE48)(室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 29 | 0.27 | 2.7 | 1.0 | 0.6 |
| 6mm普通透明玻璃 (室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 57 | 0.60 | 3.2 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃(室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 57 | 0.62 | 3.2 |  |  |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉沫喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）截面高度14.8mm I型条； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：85系列隔热铝合金推拉窗

产品型号：GR85系列

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mmLow-E玻璃(PLE48)(室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 29 | 0.27 | 2.7 | 5.8 | 7.0 |
| 6mm普通透明玻璃 (室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 57 | 0.61 | 3.2 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃(室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 58 | 0.63 | 3.2 |  |  |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉沫喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）截面高度14.8mmI型条； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

4.四川纵横彩钢门窗有限责任公司

（1）产品名称：50系列复合彩钢外平开窗

产品型号：复合彩钢50型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mm Low-E玻璃 (SUPERIII) (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 37 | 0.36 | 2.3 | 1.2 | 0.9 |
| 6mm普通透明玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 56 | 0.60 | 2.8 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃(室外侧)+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 57 | 0.62 | 2.8 |  |  |
| 注：1、框材：PVC型材装饰面包履彩色涂层钢板； 2、隔热材料：改性PCV； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：60系列复合彩钢外平开窗

产品型号：复合彩钢60型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mm Low-E玻璃 (SUPERIII) (室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 37 | 0.36 | 2.2 | 0.9 | 0.5 |
| 6mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 56 | 0.60 | 2.7 |  |  |
| 6mm普通透明玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 56 | 0.60 | 2.8 |  |  |
| 注：1、框材：PVC型材装饰面包履彩色涂层钢板； 2、隔热材料：改性PCV； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

5.内江市川海螺型材有限公司

（1）产品名称：88系列塑料推拉窗

产品型号：88型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mm Low-E 玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 37 | 0.36 | 2.3 | 6.5 | 6.7 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.61 | 2.6 |  |  |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.61 | 2.7 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.61 | 2.7 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

6.德阳市科宇型材加工安装工程有限公司

（1）产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：KY50型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mm Low-E (室外侧）+9A+ 6mm普通透明玻璃（室内侧） | 35 | 0.40 | 2.6 | 1.3 | 1.6 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+ 6mm普通透明玻璃（室内侧） | 61 | 0.66 | 3.1 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+ 5mm普通透明玻璃（室内侧） | 60 | 0.66 | 3.2 |  |  |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+ 6mm普通透明玻璃（室内侧） | 60 | 0.66 | 3.2 |  |  |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25），截面高度14.8mm,I型条； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：KY60型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mm Low-E (室外侧）+9A+ 6mm普通透明玻璃（室内侧） | 42 | 0.41 | 2.2 | 1.4 | 1.7 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+ 6mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.60 | 2.6 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+ 5mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.61 | 2.7 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

7.泸州市龙马潭区泸安门窗有限公司

（1）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗80-1型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mm Low-E 玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 40 | 0.37 | 2.3 | 6.2 | 6.7 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 57 | 0.63 | 2.7 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗80-2型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mm Low-E 玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室外侧） | 38 | 0.31 | 2.3 | 6.2 | 6.8 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室外侧） | 58 | 0.64 | 2.8 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

8.四川瑞福亿佳门窗装饰工程有限公司

（1）产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：隔热铝合金50型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E (室外侧）+12A+ 5mm普通透明玻璃（室内侧） | 27 | 0.28 | 2.7 | 1.4 | 1.8 |
| 6mm Low-E (室外侧）+9A+ 6mm普通透明玻璃（室内侧） | 27 | 0.26 | 2.7 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+ 5mm普通透明玻璃（室内侧） | 56 | 0.61 | 3.2 |  |  |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+ 6mm普通透明玻璃（室内侧） | 57 | 0.62 | 3.2 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+ 5mm普通透明玻璃（室内侧） | 58 | 0.63 | 3.2 |  |  |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25），截面高度14.8mm，C、I型条； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：80系列塑料窗

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E (室外侧）+9A+ 5mm普通透明玻璃（室内侧） | 27 | 0.26 | 2.3 | 6.3 | 6.8 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+ 5mm普通透明玻璃（室内侧） | 64 | 0.58 | 2.8 |  |  |
| 注：1、PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

9.四川正汇建筑门窗工程有限公司

（1）产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：ZHL-1490

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mmLow-E (室外侧）+9A+ 6mm普通透明玻璃（室内侧） | 29 | 0.28 | 2.7 | 0.9 | 1.3 |
| 5mm Low-E (室外侧）+9A+ 5mm普通透明玻璃（室内侧） | 40 | 0.32 | 2.8 |  |  |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+ 6mm普通透明玻璃（室内侧） | 60 | 0.64 | 3.2 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+ 5mm普通透明玻璃（室内侧） | 60 | 0.66 | 3.2 |  |  |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25），截面高度14.8mm,I型条； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：ZHSL-1498

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E (室外侧）+9A+ 5mm普通透明玻璃（室内侧） | 26 | 0.26 | 2.1 | 1.0 | 1.4 |
| 6mm Low-E (室外侧）+9A+ 6mm普通透明玻璃（室内侧） | 27 | 0.36 | 2.2 |  |  |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+ 6mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.59 | 2.6 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+ 5mm普通透明玻璃（室内侧） | 56 | 0.61 | 2.6 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

10.泸州市龙马潭区中明门窗厂

（1）产品名称：58系列塑料外平开窗

产品型号：塑窗58型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 36 | 0.34 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.60 | 2.6 |  |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 36 | 0.34 | 2.2 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.60 | 2.6 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗80型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 35 | 0.35 | 2.3 | 5.5 | 5.5 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 54 | 0.60 | 2.7 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（3）产品名称：85系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗85型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 34 | 0.34 | 2.2 | 5.6 | 5.5 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 53 | 0.59 | 2.6 |  |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 34 | 0.34 | 2.3 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 53 | 0.59 | 2.7 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

11.合江县顺祥建材有限公司

（1）产品名称：58系列塑料外平开窗（川路）

产品型号：塑窗58型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 36 | 0.34 | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.60 | 2.6 |  |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 36 | 0.34 | 2.2 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.60 | 2.6 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：80系列塑料推拉窗（川路）

产品型号：塑窗80型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 35 | 0.35 | 2.3 | 5.5 | 5.4 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 54 | 0.60 | 2.7 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（3）产品名称：85系列塑料推拉窗（川路）

产品型号：塑窗85型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 34 | 0.34 | 2.2 | 5.4 | 5.3 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 53 | 0.59 | 2.6 |  |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 34 | 0.34 | 2.3 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 53 | 0.59 | 2.7 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（4）产品名称：60系列塑料外平开窗（海螺）

产品型号：塑窗60型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 35 | 0.33 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 54 | 0.59 | 2.6 |  |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 35 | 0.34 | 2.2 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 54 | 0.59 | 2.6 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（5）产品名称：80系列塑料推拉窗（海螺）

产品型号：塑窗80型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 36 | 0.36 | 2.3 | 5.3 | 5.2 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 56 | 0.62 | 2.8 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（6）产品名称：88系列塑料推拉窗（海螺）

产品型号：塑窗88型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 34 | 0.34 | 2.1 | 5.5 | 5.5 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 53 | 0.59 | 2.6 |  |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-62）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 34 | 0.34 | 2.3 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 53 | 0.59 | 2.7 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

12.四川省棱宇建筑节能门窗有限公司

（1）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑窗60型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃(PLE40)（室外侧) +12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 26 | 0.27 | 2.2 | 1.4 | 1.4 |
| 6mmLow-E玻璃(PLE40)（室外侧) +9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 26 | 0.28 | 2.3 |  |  |
| 5mmLow-E玻璃(PLE40)（室外侧) +9A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 26 | 0.28 | 2.3 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.61 | 2.6 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.61 | 2.7 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：塑钢80型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE40）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 27 | 0.29 | 2.3 | 7.4 | 7.5 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 39 | 0.37 | 2.4 |  |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 45 | 0.44 | 2.4 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 57 | 0.63 | 2.8 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

13.成都今世缘门窗有限公司

（1）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑窗60型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mmLow-E玻璃（台玻TDE45）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 28 | 0.25 | 2.1 | 1.3 | 1.3 |
| 6mmLow-E玻璃(台玻PLE40)（室外侧) +9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 26 | 0.28 | 2.2 |  |  |
| 5mmLow-E玻璃（台玻PLE78）（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 44 | 0.43 | 2.2 |  |  |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.60 | 2.6 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 56 | 0.62 | 2.6 |  |  |
| 注：1、框材：未增塑PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：50系列断桥隔热铝合金外平开窗

产品型号：铝合金50型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 39 | 0.37 | 2.7 | 1.3 | 1.3 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 39 | 0.37 | 2.8 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 58 | 0.63 | 3.1 |  |  |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 57 | 0.61 | 3.2 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 58 | 0.64 | 3.2 |  |  |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25），截面高度14.8mmI型条； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

14.四川亚奔建材科技有限公司

（1）产品名称：88系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗88型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mmLow-E玻璃（TDE45）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧 | 28 | 0.25 | 2.2 | 6.7 | 6.8 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 37 | 0.36 | 2.3 |  |  |
| 6mmLow-E玻璃（PLE78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧 | 43 | 0.43 | 2.4 |  |  |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.59 | 2.7 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.62 | 2.8 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗80型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃（TDE45）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 29 | 0.26 | 2.2 | 7.0 | 7.1 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 40 | 0.38 | 2.3 |  |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 46 | 0.45 | 2.4 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 59 | 0.65 | 2.8 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（3）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑窗60型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mmLow-E玻璃（TDE45）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧 | 28 | 0.25 | 2.2 | 1.3 | 1.3 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 38 | 0.36 | 2.3 |  |  |
| 6mmLow-E玻璃（PLE78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧 | 43 | 0.43 | 2.4 |  |  |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.59 | 2.7 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 56 | 0.62 | 2.7 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

15.成都银杰塑钢型材厂

（1）产品名称：88系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗88型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mmLow-E玻璃（TDE45）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧 | 28 | 0.25 | 2.2 | 7.0 | 7.0 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 39 | 0.37 | 2.3 |  |  |
| 6mmLow-E玻璃（PLE78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧 | 44 | 0.44 | 2.4 |  |  |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 57 | 0.61 | 2.8 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 57 | 0.63 | 2.8 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗80型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃（TDE45）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 29 | 0.26 | 2.2 | 7.3 | 7.4 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 40 | 0.38 | 2.3 |  |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 45 | 0.45 | 2.4 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 58 | 0.64 | 2.8 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（3）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑窗60型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mmLow-E玻璃（TDE45）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 28 | 0.25 | 2.2 | 1.3 | 1.3 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 38 | 0.36 | 2.3 |  |  |
| 6mmLow-E玻璃（PLE78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 43 | 0.43 | 2.3 |  |  |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.59 | 2.7 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 56 | 0.61 | 2.7 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

16.叙永县羽泽建材有限公司

（1）产品名称：60系列塑料平开窗

产品型号：塑窗60型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 6mmLow-E玻璃（TDE45）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧 | 27 | 0.24 | 2.2 | 1.3 | 1.3 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 37 | 0.35 | 2.3 |  |  |
| 6mmLow-E玻璃（PLE78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧 | 42 | 0.42 | 2.3 |  |  |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 54 | 0.58 | 2.7 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 55 | 0.60 | 2.7 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗80型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5mmLow-E玻璃（TDE45）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 28 | 0.25 | 2.3 | 7.4 | 7.4 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 39 | 0.37 | 2.4 |  |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 44 | 0.44 | 2.4 |  |  |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 57 | 0.63 | 2.8 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

17.蓬溪县城南华丽装饰部

（1）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：海螺塑窗60型

| 玻璃配置 | 可见光 透射比（％） | 遮阳 系数 | 传热系数 [W/(m2·K)] | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正压 | 负压 |
| 5 mmLow-E（PLE-60）玻璃（室外侧）+12A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 38 | 0.36 | 2.1 | 0.8 | 1.0 |
| 5 mmLow-E（PLE-78）玻璃（室外侧）+12A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 43 | 0.43 | 2.1 |  |  |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5 mm Low-E（LT-072）玻璃（室内侧） | 43 | 0.52 | 2.6 |  |  |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 56 | 0.62 | 2.6 |  |  |
| 注：1、框材：PVC-U； 2、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |