附件2

成都市2015年建材产品专项监督

抽查不合格企业名单

| 序号 | 受检单位 | 样品名称 | 规格型号 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 | 地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇州市羊马锐阳塑胶制品厂 | 建筑用排水硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | DN110mm | 规格尺寸: 承口深度≥48mm 承口壁厚≥2.4mm 主体壁厚≥3.2mm | 46.22～46.62mm 2.23～2.82mm 1.78～2.09mm | 不 合 格 | 崇 州 市 |
|  |  |  |  | 烘箱试验 (150℃，15min):应符合GB/T 8803-2001的规定 | 不符合 |  |  |
| 2 | 成都易建金属有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ10 | 力学性能:规定非比例延伸强度(Rp0.2)≥500Mpa | 440Mpa；435Mpa；440Mpa | 不 合 格 | 双 流 县 |